	Trūkimo ribos 6x19+FC (su organine šerdimi)

	Nominalus Diametras
	Svoris
	Minimali trūkimo riba

	
	
	1770 N/mm2
	1960 N/mm2

	[mm]
	[kg/m]
	[kN]
	[Kg]
	[kN]
	[Kg]

	3
	0.031
	4.9
	498
	5.4
	552

	4
	0.055
	8.7
	886
	9.6
	982

	5
	0.087
	13.6
	1,385
	15.0
	1,534

	6
	0.125
	19.6
	1,995
	21.7
	2,209

	7
	0.170
	26.6
	2,715
	29.5
	3,007

	8
	0.221
	34.8
	3,547
	38.5
	3,928

	9
	0.280
	44.0
	4,489
	48.7
	4,971

	10
	0.346
	54.3
	5,542
	60.2
	6,137

	11
	0.419
	65.8
	6,706
	72.8
	7,426

	12
	0.498
	78.2
	7,981
	86.6
	8,838

	13
	0.585
	91.8
	9,367
	101.7
	10,372

	14
	0.678
	106.5
	10,863
	117.9
	12,029

	16
	0.886
	139.1
	14,189
	154.0
	15,712

	18
	1.121
	176.1
	17,958
	195.0
	19,885

	20
	1.384
	217.4
	22,170
	240.7
	24,550

	22
	1.675
	263.0
	26,826
	291.2
	29,705

	24
	1.993
	313.0
	31,925
	346.6
	35,352

	26
	2.339
	367.3
	37,467
	406.8
	41,489

	30
	3.114
	489.1
	49,883
	541.5
	55,237

	32
	3.543
	556.4
	56,756
	616.2
	62,848

	34
	4.000
	628.2
	64,072
	695.6
	70,950

	36
	4.484
	704.2
	71,831
	779.8
	79,542

	38
	4.996
	784.7
	80,034
	868.9
	88,626

	40
	5.536
	869.4
	88,681
	962.8
	98,200



