	Trūkimo ribos 6x19+WSC (su metaline šerdimi)

	Nominalus Diametras
	Svoris
	Minimali trūkimo riba

	
	
	1770 N/mm2
	1960 N/mm2

	[mm]
	[kg/m]
	[kN]
	[Kg]
	[kN]
	[Kg]

	3
	0.034
	5.77
	588
	6.39
	651

	4
	0.061
	10.25
	1,045
	11.35
	1157

	5
	0.095
	16.02
	1,633
	17.74
	1808

	6
	0.137
	23.07
	2,352
	25.50
	2604

	7
	0.187
	31.40
	3,202
	34.80
	3544

	8
	0.244
	41.01
	4,182
	45.40
	4629

	9
	0.309
	51.90
	5,293
	57.50
	5858

	10
	0.381
	64.07
	6,535
	71.00
	7233

	11
	0.461
	77.53
	7,908
	85.90
	8751

	12
	0.549
	92.27
	9,411
	102.20
	10415

	13
	0.644
	108.29
	11,045
	119.90
	12223

	14
	0.747
	125.59
	12,809
	139.10
	14176

	16
	0.975
	164.03
	16,731
	181.60
	18516

	18
	1.234
	207.60
	21,175
	 
	 

	20
	1.524
	256.30
	26,142
	 
	 



