| Trūkimo ribos 6x19+WSC (su metaline šerdimi) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nominalus Diametras | Svoris | Minimali trūkimo riba |  |  |  |
|  |  | 1770 N/mm2 |  | 1960 N/mm2 |  |
| [mm] | [kg/m] | [kN] | [Kg] | [kN] | [Kg] |
| 3 | 0.034 | 5.77 | 588 | 6.39 | 651 |
| 4 | 0.061 | 10.25 | 1,045 | 11.35 | 1157 |
| 5 | 0.095 | 16.02 | 1,633 | 17.74 | 1808 |
| 6 | 0.137 | 23.07 | 2,352 | 25.50 | 2604 |
| 7 | 0.187 | 31.40 | 3,202 | 34.80 | 3544 |
| 8 | 0.244 | 41.01 | 4,182 | 45.40 | 4629 |
| 9 | 0.309 | 51.90 | 5,293 | 57.50 | 5858 |
| 10 | 0.381 | 64.07 | 6,535 | 71.00 | 7233 |
| 11 | 0.461 | 77.53 | 7,908 | 85.90 | 8751 |
| 12 | 0.549 | 92.27 | 9,411 | 102.20 | 10415 |
| 13 | 0.644 | 108.29 | 11,045 | 119.90 | 12223 |
| 14 | 0.747 | 125.59 | 12,809 | 139.10 | 14176 |
| 16 | 0.975 | 164.03 | 16,731 | 181.60 | 18516 |
| 18 | 1.234 | 207.60 | 21,175 |  |  |
| 20 | 1.524 | 256.30 | 26,142 |  |  |