| Trūkimo ribos 6x36+FC (su organine šerdimi) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nominalus Diametras | Svoris | Minimali trūkimo riba |  |  |  |
|  |  | 1770 N/mm2 |  | 1960 N/mm2 |  |
| [mm] | [kg/m] | [kN] | [Kg] | [kN] | [Kg] |
| 8 | 0.235 | 37.4 | 3813 | 41.4 | 4222 |
| 9 | 0.297 | 47.3 | 4825 | 52.4 | 5343 |
| 10 | 0.367 | 58.4 | 5957 | 64.7 | 6597 |
| 11 | 0.444 | 70.7 | 7209 | 78.3 | 7982 |
| 12 | 0.528 | 84.1 | 8579 | 93.1 | 9500 |
| 13 | 0.620 | 98.7 | 10068 | 109.3 | 11149 |
| 14 | 0.719 | 114.5 | 11677 | 126.8 | 12930 |
| 15 | 0.826 | 131.4 | 13405 | 145.5 | 14844 |
| 16 | 0.940 | 149.5 | 15252 | 165.6 | 16889 |
| 18 | 1.189 | 189.2 | 19303 | 209.6 | 21375 |
| 19 | 1.325 | 210.9 | 21507 | 233.5 | 23816 |
| 20 | 1.468 | 233.6 | 23831 | 258.7 | 26389 |
| 22 | 1.776 | 282.7 | 28835 | 313.1 | 31931 |
| 24 | 2.114 | 336.4 | 34317 | 372.6 | 38000 |
| 26 | 2.481 | 394.9 | 40274 | 437.2 | 44598 |
| 28 | 2.877 | 457.9 | 46709 | 507.1 | 51723 |
| 30 | 3.303 | 525.7 | 53620 | 582.1 | 59376 |
| 32 | 3.758 | 598.1 | 61008 | 662.3 | 67557 |
| 34 | 4.243 | 675.2 | 68872 | 747.7 | 76265 |
| 36 | 4.756 | 757.0 | 77213 | 838.3 | 85501 |
| 38 | 5.299 | 843.4 | 86030 | 934.0 | 95265 |
| 40 | 5.872 | 934.6 | 95325 | 1034.9 | 105557 |
| 42 | 6.474 | 1030.4 | 105095 | 1141.0 | 116377 |
| 44 | 7.105 | 1130.8 | 115343 | 1252.2 | 127724 |
| 46 | 7.766 | 1236.0 | 126067 | 1368.6 | 139600 |
| 48 | 8.456 | 1345.8 | 137268 | 1490.2 | 152003 |