	Trūkimo ribos 6x36+FC (su organine šerdimi)

	Nominalus Diametras
	Svoris
	Minimali trūkimo riba

	
	
	1770 N/mm2
	1960 N/mm2

	[mm]
	[kg/m]
	[kN]
	[Kg]
	[kN]
	[Kg]

	8
	0.235
	37.4
	3813
	41.4
	4222

	9
	0.297
	47.3
	4825
	52.4
	5343

	10
	0.367
	58.4
	5957
	64.7
	6597

	11
	0.444
	70.7
	7209
	78.3
	7982

	12
	0.528
	84.1
	8579
	93.1
	9500

	13
	0.620
	98.7
	10068
	109.3
	11149

	14
	0.719
	114.5
	11677
	126.8
	12930

	15
	0.826
	131.4
	13405
	145.5
	14844

	16
	0.940
	149.5
	15252
	165.6
	16889

	18
	1.189
	189.2
	19303
	209.6
	21375

	19
	1.325
	210.9
	21507
	233.5
	23816

	20
	1.468
	233.6
	23831
	258.7
	26389

	22
	1.776
	282.7
	28835
	313.1
	31931

	24
	2.114
	336.4
	34317
	372.6
	38000

	26
	2.481
	394.9
	40274
	437.2
	44598

	28
	2.877
	457.9
	46709
	507.1
	51723

	30
	3.303
	525.7
	53620
	582.1
	59376

	32
	3.758
	598.1
	61008
	662.3
	67557

	34
	4.243
	675.2
	68872
	747.7
	76265

	36
	4.756
	757.0
	77213
	838.3
	85501

	38
	5.299
	843.4
	86030
	934.0
	95265

	40
	5.872
	934.6
	95325
	1034.9
	105557

	42
	6.474
	1030.4
	105095
	1141.0
	116377

	44
	7.105
	1130.8
	115343
	1252.2
	127724

	46
	7.766
	1236.0
	126067
	1368.6
	139600

	48
	8.456
	1345.8
	137268
	1490.2
	152003



