	Trūkimo ribos 6x36+IWRC (su metaline šerdimi)

	Nominalus Diametras
	Svoris
	Minimali trūkimo riba

	
	
	1770 N/mm2
	1960 N/mm2

	[mm]
	[kg/m]
	[kN]
	[Kg]
	[kN]
	[Kg]

	8
	0.262
	40.3
	4,113
	44.7
	4,555

	9
	0.331
	51.0
	5,206
	56.5
	5,764

	10
	0.409
	63.0
	6,427
	69.8
	7,117

	11
	0.495
	76.2
	7,776
	84.4
	8,611

	12
	0.589
	90.7
	9,255
	100.5
	10,248

	13
	0.691
	106.5
	10,862
	117.9
	12,028

	14
	0.802
	123.5
	12,597
	136.8
	13,949

	16
	1.047
	161.3
	16,453
	178.6
	18,219

	18
	1.325
	204.2
	20,824
	226.1
	23,059

	19
	1.476
	227.5
	23,202
	251.9
	25,692

	20
	1.636
	252.0
	25,708
	279.1
	28,468

	22
	1.980
	305.0
	31,107
	337.7
	34,447

	24
	2.356
	362.9
	37,020
	401.9
	40,994

	26
	2.765
	426.0
	43,448
	471.7
	48,111

	28
	3.207
	494.0
	50,389
	547.0
	55,798

	30
	3.681
	567.1
	57,845
	628.0
	64,054

	32
	4.188
	645.2
	65,814
	714.5
	72,879

	34
	4.728
	728.4
	74,298
	806.6
	82,274

	36
	5.301
	816.6
	83,296
	904.3
	92,238

	38
	5.906
	909.9
	92,809
	1007.6
	102,771

	40
	6.544
	1008.2
	102,835
	1116.4
	113,874

	42
	7.215
	1111.5
	113,376
	1230.8
	125,546

	44
	7.918
	1219.9
	124,431
	1350.9
	137,788

	48
	9.420
	1450.0
	148,000
	1610.0
	164,000

	51
	10.640
	1639.0
	167,000
	1815.0
	185,000

	52
	11.100
	1700.0
	173,000
	1890.0
	193,000

	56
	12.800
	1980.0
	202,000
	2190.0
	223,000

	57
	13.290
	2047.0
	208,000
	2267.0
	231,000

	60
	14.700
	2270.0
	232,000
	2510.0
	256,000

	64
	16.750
	2580.0
	263,000
	2858.0
	291,000



