| Trūkimo ribos 6x36+IWRC (su metaline šerdimi) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nominalus Diametras | Svoris | Minimali trūkimo riba |  |  |  |
|  |  | 1770 N/mm2 |  | 1960 N/mm2 |  |
| [mm] | [kg/m] | [kN] | [Kg] | [kN] | [Kg] |
| 8 | 0.262 | 40.3 | 4,113 | 44.7 | 4,555 |
| 9 | 0.331 | 51.0 | 5,206 | 56.5 | 5,764 |
| 10 | 0.409 | 63.0 | 6,427 | 69.8 | 7,117 |
| 11 | 0.495 | 76.2 | 7,776 | 84.4 | 8,611 |
| 12 | 0.589 | 90.7 | 9,255 | 100.5 | 10,248 |
| 13 | 0.691 | 106.5 | 10,862 | 117.9 | 12,028 |
| 14 | 0.802 | 123.5 | 12,597 | 136.8 | 13,949 |
| 16 | 1.047 | 161.3 | 16,453 | 178.6 | 18,219 |
| 18 | 1.325 | 204.2 | 20,824 | 226.1 | 23,059 |
| 19 | 1.476 | 227.5 | 23,202 | 251.9 | 25,692 |
| 20 | 1.636 | 252.0 | 25,708 | 279.1 | 28,468 |
| 22 | 1.980 | 305.0 | 31,107 | 337.7 | 34,447 |
| 24 | 2.356 | 362.9 | 37,020 | 401.9 | 40,994 |
| 26 | 2.765 | 426.0 | 43,448 | 471.7 | 48,111 |
| 28 | 3.207 | 494.0 | 50,389 | 547.0 | 55,798 |
| 30 | 3.681 | 567.1 | 57,845 | 628.0 | 64,054 |
| 32 | 4.188 | 645.2 | 65,814 | 714.5 | 72,879 |
| 34 | 4.728 | 728.4 | 74,298 | 806.6 | 82,274 |
| 36 | 5.301 | 816.6 | 83,296 | 904.3 | 92,238 |
| 38 | 5.906 | 909.9 | 92,809 | 1007.6 | 102,771 |
| 40 | 6.544 | 1008.2 | 102,835 | 1116.4 | 113,874 |
| 42 | 7.215 | 1111.5 | 113,376 | 1230.8 | 125,546 |
| 44 | 7.918 | 1219.9 | 124,431 | 1350.9 | 137,788 |
| 48 | 9.420 | 1450.0 | 148,000 | 1610.0 | 164,000 |
| 51 | 10.640 | 1639.0 | 167,000 | 1815.0 | 185,000 |
| 52 | 11.100 | 1700.0 | 173,000 | 1890.0 | 193,000 |
| 56 | 12.800 | 1980.0 | 202,000 | 2190.0 | 223,000 |
| 57 | 13.290 | 2047.0 | 208,000 | 2267.0 | 231,000 |
| 60 | 14.700 | 2270.0 | 232,000 | 2510.0 | 256,000 |
| 64 | 16.750 | 2580.0 | 263,000 | 2858.0 | 291,000 |